目 次

１  总则

２  术语

３  一般规定

４  面层材料的质量要求与检查验收

５  基层

６  施工

７  质量要求与检查验收

附录Ａ  混凝土路面砖抗压强度试验方法

附录Ｂ  联锁型路面砖常用块形

附录Ｃ  本规程用词说明

附加说明

１ 总则

１．０．１为了统一市政工程联锁型路面砖路面的施工，保证联锁型路面砖路面的施工质量，提高工程经济效益，制定本规程。

１．０．２本规程适用于新建和改建的城市道路、人行道、步行街与广场、庭院、停车场等联锁型路面砖路面的施工及验收。

１．０．３联锁型路面砖路面的施工及验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

２术语

２．０．１联锁型路面砖

路面砖的边呈齿形或曲线形，在铺筑后能相互咬合的路面砖。

２．０．２双向联锁型路面砖

路面砖的四周都呈齿形或曲线形，铺筑后在两个方向上都能起联锁作用的路面砖。

２．０．３单向联锁型路面砖

路面砖有一对边呈齿形或曲线形，铺筑后只有在一个方向上能起联锁作用的路面砖。

２．０．４联锁型路面砖路面

采用特定铺筑方法铺筑的联锁型路面砖，在受力的状态下能相互联锁成整体并有一定拱壳作用的路面。

２．０．５垫砂层

在路面基层与路面砖之间，能吸收和缓冲路面冲击荷载并将荷载传递给基层的厚度为２５～３５ｍｍ的砂层。

２．０．６刮板法

用固定架、导杆、刮板组成的用来摊铺垫砂层的施工方法。

２．０．７切断块

用切割机切割路面砖所得到的符合一定形状的砖块。

３一般规定

３．０．１路面结构及构造应符合下列要求：

１联锁型路面砖路面结构由面层、基层、垫层组成，其面层在边缘应有约束（图３．０．１）。

２面层应由联锁型路面砖、接缝砂和垫砂层组成的结构层。

面层中，两块相邻路面砖间的接缝宽度应为３±１ｍｍ；垫砂层厚度应为３０±５ｍｍ。

３路面砖的强度、最小厚度、块形及铺筑形式应符合表３．０．１／１的规定。抗压强度试验方法应符合本规程附录Ａ的规定。

４基层可分上基层和底基层。在交通量较小的情况下，基层可采用一层。

５在路基水温状态较差的情况下，宜采用垫层，并应符合现行行业标准《城市道路设计规范》ＣＪＪ３７中第９．３．４条的规定。

６联锁型路面砖路面的横截面排水坡度宜按表３．０．１／２选用。

３．０．２可选择不同色彩、不同块形、不同功能的路面砖，其花纹图案宜与周围环境相协调。路面砖块形尺寸宜按本规程附录Ｂ采用。

４ 面层材料的质量要求与检查验收

４．１面层材料的质量要求

４．１．１路面砖的质量应符合下列要求：

１路面砖的抗压强度、块形应符合本规程表３．０．１／２中的要求。其尺寸允许偏差、外观质量、耐磨性、吸水率、抗冻性除应符合现行行业标准《混凝土路面砖》ＪＣ４４６中的要求外，每批路面砖的尺寸偏差不应大于２ｍｍ；

２路面砖顶面四周应有５×４５°的倒角；

３路面砖表面宜有一定粗糙度；

４路面砖的彩色面层厚度不宜小于８ｍｍ，且宜采用耐候性好、不易退色的颜料。

４．１．２接缝用砂的质量应符合下列要求：

１通过２．５ｍｍ筛孔的累计筛余量不应大于５％；

２砂的级配应符合表４．１．２的规定；

３含泥量应小于３％；泥块含量应小于１％；

４含水率宜小于３％。

４．１．３垫砂层用砂的质量应符合下列要求：

１通过５ｍｍ筛孔的累计筛余量不应大于５％；

２砂的级配应符合表４．１．３的规定；

３含泥量应小于５％；泥块含量应小于２％；

４含水率宜小于３％。

４．２面层材料的检查验收

４．２．１联锁型路面砖的检查验收应符合下列要求：

１路面砖块形，颜色、厚度、强度应符合设计要求；

２应以同一块形，同一颜色，同一强度且以２００００块为一验收批；不足２００００块按一批计。每一批中应随机抽取５０块试件；

３每验收批试件的主检项目应包括尺寸允许偏差、外观质量和抗压强度，并应符合现行行业标准《混凝土路面砖》ＪＣ４４６的要求。抗压强度的试验方法应符合本规程附录Ａ的要求。

４．２．２接缝用砂、垫砂层用砂的质量标准应符合本规程４．１．２与４．１．３的规定，其检查验收应符合下列要求：

１垫砂层用砂及接缝用砂应分别以２００或３００ｔ为一验收批，中足２００或３００ｔ按一批计；

２每验收批试样的主检项目应包括颗粒级配、含泥量和泥块含量，其试验方法应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》ＪＣＪ５２的要求；

３在每批中应进行随机抽样，每组样品的取样数量，对每一单项试验，不应小于表４．２．２的规定。

５基层

５．０．１基层应符合下列要求：

１强度和刚度符合设计要求；

２稳定性符合设计要求；

３基层拱度与面层一致，表面平整、密实。

５．０．２根据道路的不同类型，可选用下列基层：

（１）整体型：无机结合料稳定粒料、工业废渣混合料、石灰土水泥稳定土等；

（２）嵌锁型和级配型：泥结（泥灰结）碎（砾）石、水结碎石、级配碎（砾）石等。

５．０．３各种基层材料要求和施工工艺，应符合现行行业标准《城市道路设计规范》ＣＪＪ３７中柔性路面设计的规定。

５．０．４检查验收应对基层（含旧路面做基层）的厚度、高程、密实度、平整度、路拱度、强度进行检验，确认质量达到设计要求后方可铺筑面层。

６施工

６．１施工准备

６．１．１施工组织设计应符合下列要求：

１现场状况应进行调查，根据施工要求及调查情况，编制施工组织设计；

２施工地段应设置行人及车辆的通行与绕行路线的标志；

３制定安全措施。

６．１．２材料准备应符合下列要求：

１根据设计要求及本规程第４章的规定，对所用材料应进行质量检验，合格后方可进场；

２路面砖码放时应轻拿轻放，码放整齐，并按批量、颜色、块形、厚度、抗压强度分别堆放；

３垫砂层及接缝用砂应分别堆放，并应采取防止雨淋的措施。

６．２定位、标定高程及基层复查

６．２．１根据设计图纸应进行路面的定位及标定高程。

６．２．２应对基层表面进行复查；不符合要求，应进行修整。

６．３路缘石的铺筑

６．３．１路缘石基准点和基准线的设定应符合下列要求：

１根据铺筑平面设计图，应设定路缘石基准点；

２根据铺筑平面设计图，通过路缘石基准点，应设置一条路缘石基准线（图６．３．１）。

６．３．２根据设计图纸的要求，应沿路缘石基准线砌筑路缘石，其基础应与路缘石内平面平齐。

６．４路面砖基准点和基准线的设定

６．４．１根据铺筑平面设计图，在路缘石边应设定路面砖基准点。

６．４．２通过路面砖基准点，应设置两条相互垂直的路面砖基准线，其中一条基准线与路缘石基准线的夹角宜为０°或４５°（图６．４．２）。

６．４．３设置两个及以上路面砖基准点同时铺筑路面砖时，根据工程规模及路面砖块形尺寸，宜设间距为５～１０ｍ的纵横平行路面砖基准线。

６．５垫砂层的摊铺

６．５．１应根据本规程第４．１．３条确认垫砂层用砂的质量。

６．５．２垫砂层的虚铺厚度应由试验确定。

６．５．３根据工程量的大小，摊铺垫砂层的方法可采用刮板法、耙平法、摊铺机摊铺法等方法。

６．５．４在已摊铺好的垫砂层上，不得有任何扰动。

６．６路面砖的铺筑

６．６．１根据设计图纸，路面砖的铺筑应从路面砖基准点开始，并应以路面砖基准线为基准，按设计规定的图案铺筑路面砖。

６．６．２铺筑路面砖时，不得站在垫砂层上作业，可在刚铺筑的路面砖上，垫上一块大于０．３ｍ２的木板，站在木板上铺筑。

６．６．３路面砖的接缝宽度应符合本规程第３．０．１．２条的要求，铺筑到路边产生不大于２０ｍｍ的缝隙时，可适当调整路面砖之间的接缝宽度来弥补，不宜使用水泥砂浆填补。

６．６．４需用细石混凝土填补的地方，应在当日用规定强度等级的细石混凝土填补。

６．６．５无路缘石路面其侧向定位的施工应符合本规程第６．７．２条的规定。

６．６．６接缝应按本规程第６．４．２条确定两条相互垂直的路面砖基准线为基准拉线进行调整。

６．６．７铺完路面砖后，应采用小型振动碾压机由路边缘向中间路面碾压２～３次。一字型铺筑时，振动碾压机前进方向应与路面砖的长度方向垂直，前进速度应与步行速度相当，并不宜使路面砖受到扰动。

６．６．８路面砖之间的接缝中应采用砂灌满填实，接缝灌砂的方法应符合下列要求：

（１）在路表面均匀撒薄薄一层接缝用砂；

（２）用苕帚或板刷等工具将路面上的砂子扫入接缝中；

（３）用振动碾压机按本规程第６．６．７条中所示的方法碾压使砂灌入接缝；

（４）接缝灌砂与振压要反复进行，直至接缝灌满填实为止。

６．６．９路面砖路面施工完后，路面上砂子应清扫干净。

６．７特殊部位的施工

６．７．１路面设施周围的施工应符合下列要求：

１检查井、污水井等周围突出部位应予清除，并用基层材料修整至基层顶面标高；

２检查井等周围的路面砖，不得使用切断块；未铺筑部分，应及时用细石混凝土填补好（图６．７．１）。

６．７．２对人行道、广场等无路缘石路面边缘部位的施工，应采用混凝土止挡法或路面砖砂浆粘结法固定地面砖（图６．７．２）。

６．７．３平面弯曲路面的施工可采用调整路面砖接缝宽度进行，其接缝宽度应符合下列要求：

１弯道外周路面砖的接缝宽度不应大于６ｍｍ；

２弯道内周路面砖的接缝宽度不应小于２ｍｍ。

６．７．４竖向弯曲路面的施工（图６．７．４），应将路面基层及垫砂层采用竖向曲线过度，其接缝宽度宜为２～６ｍｍ。

６．７．５一字形铺筑的路面，转角处路面砖的铺筑方法可采用一字形或人字形的形式（图６．７．５）。

６．７．６人字形铺筑的路面，转角处路面砖可采用端部专用路面砖切断块或细石混凝土铺筑。

６．７．７各种路面连接处的施工节点可按图６．７．７采用。

６．７．８在路面的边界或交界处不能使用端部专用路面砖时，可将路面砖切断后使用。路面砖的切断可采用切割机切割。切断块的最小尺寸应大于等于２０ｍｍ（图６．７．８）。

６．７．９在振动较激烈部位铺筑路面砖时，垫砂层宜用１∶３干拌水泥砂浆。

６．７．１０当在有防水要求的基层上铺筑路面砖时应采取防水处理措施，并应排水。

６．７．１１在有侵蚀部位铺筑路面砖时，宜采用１∶３的干拌水泥砂浆按本规程第６．６．８条的规定，将缝灌满填实，再用水灌入缝中，将干拌水泥砂浆浸湿。

６．７．１２填补的细石混凝土的强度等级不宜小于Ｃ２０；水泥砂浆的强度等级不宜小于Ｍ２０；其色彩应与路面一致。

７质量要求与检查验收

７．０．１联锁型路面砖路面外观不应有污染、空鼓、翘动、掉角及路面砖断裂等缺陷。

７．０．２联锁型路面砖路面面层质量应符合表７．０．２的规定。

７．０．３车行道用１０ｔ以上双轮压路机碾压，不得有明显轮迹。

７．０．４面层与其他构筑物的连接应符合设计要求，不得有积水现象。