目  次

１  总则

２  固化类混合料原材料的选择与技术要求

３  固化类混合料的组成与配合比设计

４  固化类路面基层和底基层结构设计

５  固化类路面基层和底基层施工

６  质量要求与检查验收

附录Ａ  固化类混合料的无侧限抗压强度试验方法

附录Ｂ  常用固化类路面基层和底基层结构组合

本规程用词说明

１ 总则

１．０．１为统一固化类路面基层和底基层的设计与施工，保证固化类路面基层和底基层的工程质量，制定本规程。

１．０．２本规程适用于新建和改建各级城市道路的固化类路面基层和底基层的设计、施工及验收。

１．０．３固化类路面基层和底基层的设计与施工除应符合本规程外，尚应符合现行国家有关标准、规范的规定。

２ 固化类混合料原材料的选择与技术要求

２．１ 土壤固化剂

２．１．１土壤固化剂可分为液粉土壤固化剂和粉状土壤固化剂两类。

２．１．２土壤固化剂的技术性能指标应符合现行行业标准《土壤固化剂》ＣＪ/Ｔ３０７３的规定。

２．１．３液粉土壤固化剂中溶液的固体含量不得大于３％，不得有沉淀或絮状现象，粉状土壤固化剂的细度在０．０７４ｍｍ标准筛上筛余量不得超过１５％。

２．２ 水泥、石灰

２．２．１普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥，均可用于固化路面基层和底基层。但水泥标号不得低于３２５号，且应选用终凝时间等于或大于６ｈ的水泥。

２．２．２固化路面基层和底基层，不得使用快硬水泥、早强水泥及受潮变质过期的水泥。

２．２．３石灰应采用消石灰或生石灰粉；消石灰中不得含有未消解的生石灰颗粒。

２．２．４石灰等级应符合现行行业标准《建筑生石灰》ＪＣ４７９的规定。

２．３ 土

２．３．１凡能被粉碎的或原来松散的土，都可用作固化类混合料的基料。

２．３．２土中石料的最大粒径：基层，不应大于３０ｍｍ；底基层，不应大于４０ｍｍ。

２．３．３基层和底基层用土，土中石料的压碎值不得大于４０％。

２．３．４土中有机质含量（重量比）不宜超过１０％。

２．３．５土的检测方法应符合现行国家标准《土工试验方法标准》ＧＢＪ１２３的规定。

２．４ 水

２．４．１凡人或牲畜的饮用水均可使用。基层和底基层用水应采用ｐＨ值大于或等于６的水。

３ 固化类混合料的组成与配合比设计

３．１一般规定

３．１．１应根据土的种类和性质，确定所选用的土壤固化剂的类型，再通过配合比设计试验，选用最适宜的胶结材料和用量。

３．１．２固化类混合料的配合比应采用重量比。

３．１．３固化类混合料配合比设计，应根据固化类混合料强度标准确定。

３．１．４固化类混合料中的各集料的试验方法可按现行行业标准《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》ＪＴＪ０５７进行。

３．２ 原材料的试验

３．２．１对于固化类混合料用土，应取代表性的试样，进行下列试验：

１颗粒分析；

２液限和塑性指数；

３有机质含量；

４含水率；

５ｐＨ值；

６压碎值试验。

３．２．２对于水泥，应测定其标号、初、终凝时间和安定性。

３．２．３对于石灰，宜测定有效钙和氧化镁的含量。

３．３固化类混合料的配合比设计

３．３．１固化类混合料宜按下列比例进行配制。

１路面基层

１）使用液粉土壤固化剂时

ａ．当混合料为水泥混合时，水泥占干土重量为３％～６％；液粉土壤固化剂水溶液占干土重量为０．３％～１．０％；

ｂ．当混合料为石灰混合时，石灰占干土重量为６％～１０％；液粉土壤固化剂水溶液占干土重量为０．３％～１．０％；

ｃ．当混合料为水泥和石灰混合时，水泥占干土重量为２％～４％；石灰占干土重量为４％～６％；液粉土壤固化剂水溶液占干土重量为０．３％～１．０％；

２）使用粉状土壤固化剂时

粉状土壤固化剂占干土重量为５％～１０％。

２路面底基层

１）使用液粉土壤固化剂时

ａ．当混合料为水泥混合时，水泥占干土重量为２％～３％；液粉土壤固化剂水溶液占干土重量为０．３％～０．５％；

ｂ．当混合料为石灰混合时，石灰占干土重量为４％～５％；液粉土壤固化剂水溶液占干土重量为０．３％～０．５％；

ｃ．当混合料为水泥和石灰混合时，水泥占干土重量为１％～３％；石灰占干土重量为３％～５％；液粉土壤固化剂水溶液占干土重量为０．３％～０．５％。

２）采用粉状土壤固化剂时

粉状土壤固化剂占干土重量为５％～８％。

３．３．２确定固化类混合料的最佳含水量和最大干密度，应通过击实实验。

３．３．３不同交通类别的道路，固化类混合材料７ｄ的抗压强度应符合表３．３．３的规定。

３．３．４抗压强度的测试试件应在２０±２℃的条件下保湿养护６ｄ，再浸水１ｄ，取出进行无侧限抗压强度试验，并取不少于６个试件的平均值。固化类混合料的无侧限抗压强度试验方法应符合本规程附录Ａ的规定。

３．３．５施工现场实际采用的水泥用量、石灰用量或土壤固化剂用量应高于室内试验确定用量：使用液粉土壤固化剂时，水泥应增加干土重量的０．５％～１％；石灰应增加干土重量的１％～２％；液粉土壤固化剂水溶液应增加干土重量的０．１％～０．２％；使用粉状土壤固化剂时，粉状土壤固化剂应增加干土重量的１％～２％，其中厂拌法采用低值，路拌法采用高值。

４ 固化类路面基层和底基层结构设计

４．０．１固化类路面基层和底基层结构的设计应符合现行行业标准《城市道路设计规范》ＣＪＪ３７的有关规定。

４．０．２采用固化类路面基层和底基层时，应进行技术经济比较，以确定选用的路面结构方案。

４．０．３固化类路面基层和底基层应符合下列要求：

１应满足强度和稳定性的要求；

２固化类混合料强度应均匀一致；

３固化类混合料的配合比设计，应符合表３．３．３的强度要求。

４．０．４固化类路面基层和底基层材料的回弹模量、弯拉强度等设计参数应结合各地实际情况进行测定。柔性路面测试方法可按现行行业标准《柔性路面设计参数测定方法标准》ＣＪＪ燉Ｔ５９进行；刚性路面测试方法可按柔性路面测试方法进行。

４．０．５固化类路面基层和底基层结构具有半刚性的特性，其厚度不宜小于１５ｃｍ。

４．０．６各结构层的材料回弹模量宜自上而下递减。

４．０．７沥青面层与固化类路面基层和底基层层间结合应紧密牢固，并应喷撒透层沥青，其用量宜为０．８～１．０ｋｇ燉ｍ２。

４．０．８城市快速路、主干路的基层应采用砂砾或碎石类粗粒土，不应采用水泥、石灰类土壤固化剂稳定细粒土混合料，但可用于底基层。

４．０．９对交通量较大的道路，应在面层与固化类混合料基层之间加铺连接层。

４．０．１０常用固化类路面基层和底基层结构组合宜符合附录Ｂ的规定，并应经论证后使用。

５固化类路面基层和底基层施工

５．１路拌法施工

５．１．１固化类路面基层和底基层采用路拌法进行施工时，其工艺流程应符合下列规定：

１施工放样；

２当采用干拌法施工时，应翻松土壤、粉碎土块；当采用湿拌法施工时，可省去该步骤；

３应整平基土；

４摆放、摊铺水泥或石灰，当为粉状土壤固化剂时，应摊铺粉状土壤固化剂；

５应进行拌和；

６喷洒液粉土壤固化剂中的水溶液，当为粉状土壤固化剂时，可省去该步骤，直接洒水；

７应进行湿拌；

８基层和底基层应整型；

９应碾压；

１０应喷洒液粉土壤固化剂水溶液封层，当为粉状土壤固化剂时，可省去该步骤。

５．１．２施工前的准备工作应符合下列要求：

１在路面底基层或旧路面层或土基上应重新布设中线。直线段每１５～２０ｍ的长度内宜设标桩，平曲线段每１０～１５ｍ宜设标桩，并在两侧路肩边缘外每０．３～０．５ｍ的长度内宜设标桩。

２在两侧标桩上应设标记，并应进行高程测量，标出固化层边缘的设计高度。

３当利用旧路面或土基时，其上的乱石杂物应清除；利用取土场的土时，不应含草根、树根、乱石等杂物。

４检测土中的含水量，宜符合固化类混合料的最佳含水量的要求，当不能满足要求时，应对土采取处理措施。湿拌法宜大于最佳含水量的１％～２％。

５应根据道路的长度、宽度、基层厚度、预定的干密度及水泥、石灰和土壤固化剂的配合比，计算水泥、石灰与土壤固化剂的用量。

６根据固化类路面基层或底基层的厚度和预定的干密度及水泥、石灰或粉状土壤固化剂的用量，计算每包水泥、石灰或粉状土壤固化剂的摊铺面积。再根据固化类路面基层或底基层的宽度应确定摆放水泥、石灰或粉状土壤固化剂的行数、间距和用量。

５．１．３路拌法固化类路面基层和底基层施工应符合下列要求：

１松土摊铺

１）应事先通过试验确定土的松铺厚度。松铺厚度应等于压实厚度乘以松铺系数，每层不得大于３０ｃｍ。

２）松土摊铺应在使用土壤固化剂的前一天进行。摊铺长度应根据从路面基层混合料拌和开始至碾压成型在一个工作日内完成确定。当使用水泥或粉状土壤固化剂时，其摊铺、拌和及碾压成型每道工序应在水泥初凝时间之前完成；

３）在摊铺过程中，应将草根、树根清除，并将超粒径的土块颗粒粉碎或清除，且应摊铺整平。

２水泥或石灰或粉状土壤固化剂的摆放和摊铺

１）在摆放水泥或石灰或粉状土壤固化剂之前，应检测土的含水量；

２）按本规程第５．１．２条第６款的要求，计算摆放水泥或石灰或粉状土壤固化剂的间距；

３）摊铺水泥或石灰或粉状土壤固化剂时，每袋摊铺面积应相等，其厚度应均匀。

３混合料的拌和

１）当采用拌和机时，根据施工基层或底基层厚度的要求，应确定拌和深度，由两侧拌向中心，并达到固化底层。每次拌和应有重叠和翻透，并不得漏拌，不切割下层，且固化类混合料拌和颜色应一致；

２）当采用旋耕犁，多铧犁和缺口圆盘耙或轻耙，施工时可采用一种或两种机械相结合的方法，应将混合料拌和均匀、翻透。其拌和不宜少于三遍，且达到拌和颜色一致；

３）当基层和底基层施工时，基层拌和时应略破坏底基层的表面，其深度宜为１ｃｍ。基层和底基层之间不得留有未搀拌的“素土”夹层。

４当采用液粉土壤固化剂时，直接喷洒液粉土壤固化剂水溶液，并进行拌和；当采用粉状土壤固化剂时，可省去该步骤。

１）喷洒液粉土壤固化剂水溶液之前，应测定混合料的含水量，并应按比最佳含水量大１％～２％的水量，配制液粉土壤固化剂水溶液；

２）应用液粉土壤固化剂水溶液的８０％直接掺入混合料中拌和，其余２０％的水溶液应在碾压成型后喷洒封层；

３）直接掺入混合料中的水溶液分两次喷洒，首次先喷洒４０％，用机械拌和不得少于两遍，再喷洒４０％拌和两遍，达到拌和颜色一致为止；

４）喷洒液粉土壤固化剂水溶液，宜采用压力式洒水车或喷管式洒水车；

５）喷洒液粉土壤固化剂水溶液时，喷洒应均匀、不遗漏、中途不得停车，应防止喷洒量过大；

６）在上述工序完成后，应进行湿拌使液粉土壤固化剂水溶液在混合料中分布均匀。拌和机械应紧跟在洒水车后进行拌和，当在纵坡大于２％的路段上拌和时，应配合紧密，以减少水分流失。

５整型

１）混合料拌和均匀后，立即用平地机整型。在直线段，平地机应由两侧向路中心进行刮平；在平曲线段，平地机应由内侧向外侧进行刮平；

２）应采用履带拖拉机或轮胎压路机初压一遍，再用平地机进行整型；

３）当采用人工整型时，应采用锹与耙，并应先将混合料铺平，用路拱板进行初步整型，再用履带拖拉机初压１～２遍后进行第二次整型；

４）在整型过程中，严禁通行任何车辆，并应由人工配合消除粗、细料的离析。

６碾压、成型

１）整型后的固化类混合料基层应在最佳含水量时压实；当表层含水量不足时，应洒水再进行碾压；

２）应根据路宽、压路机的轮距的不同，制定碾压方案；

３）应先用１２０ｋＮ及以上的三轮压路机碾压一遍，再用重型轮胎压路机或振动压路机进行碾压。直线段应由两侧路边缘向路中心进行碾压；平曲线段应由内侧路肩向外侧路边缘进行碾压。碾压时重叠部分应为１/２轮宽，后轮应超过两段的接缝处，并重复碾压不得少于４遍。碾压成型的固化类结构层表面应无明显轮迹，其压实度应符合下列要求：

ａ．城市快速路及城市主干路：基层为９７％；底基层为９５％；

ｂ．城市次干路及支路：基层为９５％；底基层为９３％；

４）压路机的碾压速度，第１遍和第２遍的碾压速度应为１．５～１．７ｋｍ/ｈ，以后碾压速度宜为２．０～２．５ｋｍ/ｈ；

５）碾压过程中，当出现“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时采取处理措施；

６）在碾压结束之前，应采用平地机最后一次整型，路拱和超高应符合设计要求。终平应仔细进行，并应将局部高出部分刮除并扫出路外；对局部低洼之处，不应进行找补；

７）碾压完成后，应立即喷洒液粉土壤固化剂水溶液封层，喷洒应均匀，不得漏洒，当采用粉状土壤固化剂时，可不进行喷洒。

７在碾压过程中应对施工接缝处进行处理。施工接缝处，应搭接拌和。第一段拌和后，留出５～８ｍ不进行碾压，在第二段施工时再将前段余留的未碾压段添加水泥或石灰、土壤固化剂重新拌和，与第二段相连一起碾压。

８末端缝（即工作缝）和“调头”处的处理可按现行行业标准《公路路面基层施工技术规范》ＪＴＪ０３４第２．４．１３条执行。

５．１．４养护与交通管制应符合下列要求：

１固化类路面基层碾压成型后，不应过湿或忽干忽湿。养护期不宜少于７ｄ。

２固化类路面基层和底基层施工时，底基层碾压完后，应当保持湿润状态，再摊铺基层进行碾压。

３固化类路面基层成型后，其未达到强度要求之前，应限制各类车辆通行。

５．２厂拌法施工

５．２．１厂拌法施工应符合下列要求：

１固化类混合料应在中心站用强制式拌和机等厂拌设备进行集中拌和。拌和应均匀。塑性指数小、含土少的砂砾土、级配碎石、砂、石屑等集料也可用自落式拌和机拌和。

２土应粉碎。

３应严格按所选定的固化类混合料配比进行配料。

４出厂时，混合料的含水量应略大于最佳含水量。

５．２．２固化类混合料的运输与存放应符合下列要求：

１经拌和好的固化类混合料应立即运输到铺筑现场。且将车上的固化类混合料进行覆盖。

２对于只加石灰的固化类混合料，宜在当天将拌成的混合料运送到铺筑现场，在现场堆放的时间不宜超过２４ｈ。

３对于加水泥或粉状土壤固化剂的固化类混合料，经拌和后应立即运送到铺筑现场进行施工。

５．２．３固化类混合料的摊铺、整型与碾压应符合下列要求：

１摊铺固化类混合料应采用沥青混凝土摊铺机、水泥混凝土摊铺机或稳定土摊铺机。当底基层是稳定细粒土，应将底基层顶面拉毛，洒水湿润，再摊铺固化类混合料。

２在摊铺机后面应设专人消除细集料离析现象，局部粗集料窝应铲除，并用新拌固化类混合料填补。

３在城市次干路和支路上，也可采用摊铺箱、自动平地机来摊铺固化类混合料。

４固化类混合料摊铺完毕后，整型、碾压、成型等应符合本规程第５．１．３第５款和第６款的规定。

５．２．４养护与交通管制应符合本规程第５．１．４条的规定。

５．３施工组织与作业段划分

５．３．１固化类路面基层施工时，应采用流水作业法，使每道工序紧密衔接。应缩短从拌和到碾压成型的时间。

５．３．２固化类路面基层施工时，每一流水作业段的长度宜为５０～２５０ｍ。应经技术经济比较，合理确定每一作业段的长度。并综合考虑下列因素：

１水泥的终凝时间或粉状土壤固化剂的终凝时间；

２施工机械和运输车辆的效率和数量；

３操作的熟练程度；

４施工季节和气候条件；

５作业段的宽度。

６质量要求与检查验收

６．１一般规定

６．１．１施工中，应建立健全工地试验、质量检查以及工序间的交接验收等规章制度。试验、检测、验收，应做到原始记录齐全、数据准确和资料完整。

６．１．２施工单位应设有对所用材料进行压实度、平整度等各项室内试验的试验室和工地检测的设备和仪器。

６．１．３每道工序完成后，均应进行检查验收，合格后方可进行下道工序。经检测不合格的，应进行翻修，达到合格要求。

６．２ 材料试验

６．２．１固化类基层和底基层使用的原材料，其试验项目和方法应符合表６．２．１的规定。

６．２．２对初步确定使用的固化类基层和底基层混合料应按表６．２．２所列项目进行试验。

６．３ 质量要求

６．３．１施工过程中的质量要求应包括外形尺寸的控制和检查以及质量的控制和检查。

６．３．２外形尺寸的测量频率和质量标准应符合表６．３．２的规定。

６．３．３施工单位应进行质量控制。质量控制的项目、频率和标准应符合表６．３．３的规定。

６．４ 检查验收

６．４．１检查内容应包括竣工后的现场取样质量和路基外形质量。

６．４．２固化类路面基层质量检查应以１ｋｍ长的路段为检验单位或以每天完成的段落为检验单位。

６．４．３检查时施工原始记录应齐全完整。

６．４．４应随机进行抽样检查。

６．４．５竣工后外形的检查数量与允许误差应符合下列规定：